| 序号 | 耗材名称 | 参考规格 | 参考包装 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 敷贴 | 9cm*10cm | 1片/包 | 片 |
| 2 | 敷贴 | 9cm*15cm | 1片/包 | 片 |
| 3 | 敷贴 | 9cm*25cm | 1片/包 | 片 |
| 4 | 敷贴 | 6cm*7cm | 1片/包 | 片 |
| 5 | 医用输液贴 | 3.5cm*7cm | 5片/包 | 片 |
| 6 | 自粘型伤口护贴（输液贴） | 3.8cm*8cm | 5片/包 | 片 |
| 7 | 纱布绷带 | 8cm*600cm | 10卷/包 | 卷 |
| 8 | 粘胶型石膏绷带 | 15cm*46cm | 1卷/袋 | 卷 |
| 9 | 石膏棉纸 | 15cm*40cm | 20卷/包 | 卷 |
| 10 | 透明敷料 | 10cm*12cm | 1片/包 | 片 |
| 11 | 泡沫敷料 | 12.5cm*12.5cm | 1片/包 | 片 |
| 12 | 医用纱布块 | 7cm*8cm*12 | 5片/包 | 片 |
| 13 | 医用纱布块 | 8cm*10cm*12 | 2片/包 | 片 |
| 14 | 医用显影纱布块 | 15cm*40cm*2 | 5片/1包 | 片 |
| 15 | 医用显影纱布块 | 30cm*40cm*4 | 2片/1包 | 片 |
| 16 | 医用脱脂纱布垫 | 15cm*40cm*2P | 5片/1包 | 片 |
| 17 | 医用凡士林敷料 | 10cm*10cm | 1片/包 | 片 |
| 18 | 弹性绷带 | 7.5cm*450cm | 12卷/包 | 卷 |
| 19 | 弹性胶带 | 7.5cm*500cm | 6卷/盒 | 卷 |
| 20 | 医用透气胶带（无纺布型） | 1.25㎝*914cm | 24卷/盒 | 卷 |
| 21 | 医用胶带（棉布型） | 1cm*800cm | 13卷/包 | 卷 |

辅料类医用耗材采购内容及相关要求

- 参数要求：

- 一、敷贴

1、外观：平整、洁净、无疵点、色斑，无污染与异物，医用压敏胶应均匀地涂在无纺布上，背面不应有渗胶现象；

2、参考规格尺寸：9cm*10cm、9cm*15cm、9cm*25cm、6cm*7cm

3、无膨胀吸收量：吸水垫在试验液中吸收溶液的平均质量应不低于 6g/(100cm²)；4、剥离强度：不低于1N/cm；

5、持粘性：下滑位移不大于 2.5mm；

6、残留物质：在温度为37℃条件下放置30min后应无残留粘性物质；

7、经环氧乙烷灭菌后应无菌。

- 二、医用输液贴

1、外观：平整、洁净、无疵点、无色斑、无污染与异物；

2、压敏胶应均匀地涂于无纺布(或聚乙烯薄膜)上，背面不应有渗胶现象；

3、参考规格尺寸：7cm*3.5cm；

4、吸水垫下沉时间：吸水垫应在 10s内吸水沉入液面以下；

5、持粘性：不大于 2.5mm；

6、剥离强度：不低于1N/cm；

7、残留粘性物质：在温度为37℃条件下放置30min后无残留粘性物质；

8、无菌：胶贴进行环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量不大于 10pg/g。

- 三、自粘型伤口护贴（输液贴）

1、外观：平整、洁净、无疵点、无色斑、无污染与异物；

2、压敏胶应均匀地涂于无纺布(或聚乙烯薄膜)上，背面不应有渗胶现象；

3、参考规格尺寸：3.8cm*8cm；

4、吸水垫下沉时间：吸水垫应在 10s内吸水沉入液面以下；

5、持粘性：不大于 2.5mm；

6、剥离强度：不低于1N/cm；

7、残留粘性物质：在温度为37℃条件下放置30min后无残留粘性物质；

8、无菌：胶贴进行环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量不大于 10pg/g。

- 四、纱布绷带

1、纱布绷带应采用符合YY0331-2006的医用脱脂纱布制成，不与创面直接接触；

2、用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。

3、参考规格尺寸：8cm*600cm

- 五、粘胶型石膏绷带

1、石膏绷带的固化时间应不低于2min，不超过15min；

2、固化后24小时内不应有还软现象；

3、参考规格尺寸：15cm*46cm。

- 六、石膏棉纸

1、参考规格尺寸：15cm*40cm；

2、石膏衬垫：无纺棉材质，无异味，无飞絮，衬垫单位面积质量偏差不大于8％。

- 七、透明敷料

1、参考产品规格：10cm*12cm；

2、外观：平整、洁净、无疵点、色斑，无污染与异物；

3、医用压敏胶均匀地涂在聚氨酯薄膜上；

4、剥离强度：不低于1N/cm；

5、持粘性：不小于40min；

6、残留物质：在温度为37℃条件下放置 30min后无残留性物质；

7、无菌：经环氧乙烷灭菌后应无菌，环氧乙烷残留量不大于 10ug/g。

- 八、泡沫辅料

1、产品由聚氨酯泡沫和聚氨酯薄膜以及它上面的亚克力粘胶聚氨酯薄膜组成；

2、液体吸收量：不小于初始质量的10倍；

3、水蒸气透过率：不小于800g/（平方米-24h)；

4、液体吸透量：24h不小于10g，48h不小于12g；

5、剥离强度：粘贴边每厘米宽度所需平均力应不小于1N；

6、参考产品规格：12.5cm*12.5cm。

- 九、医用纱布块

1、参考规格尺寸：8cm*10cm*12、8cm*10cm*12；

2、纱布块应洁净、色泽均匀,如果是折叠的应四角整齐；

3、纱布块所用的医用脱脂纱布应符合YY/T0331—2006的要求；

4、无菌型的纱布块应无菌；

5、无菌型的纱布块经环氧乙烷灭菌后，环氧乙烷残留量应≤10μg/g。

- 十、医用显影纱布

1、参考规格尺寸：15cm*40cm*2、30cm*40cm*4；

2、纱布块应洁净、色泽均匀,如果是折叠的应四角整齐；

3、纱布块所用的医用脱脂纱布应符合YY/T0331—2006的要求；

4、由有X射线可探测组件的脱脂棉纱布加工制成；

5、无菌型的纱布块应无菌；

6、无菌型的纱布块经环氧乙烷灭菌后，环氧乙烷残留量应≤10μg/g。

- 十一、医用脱脂纱布垫

1、参考规格尺寸：15cm*40cm*2P；

2、纱布垫所采用的脱脂棉纱布性能应符合YY/T0331-2006的要求；

3、棉带应由棉纱线和/或粘胶纱线密织布缝制而成,棉带长度应不少于15cm；

4、纱布垫有缝制时，缝制部分应成型整齐、针码均匀、平直，在5cm内跳针、开线、漏线等缺陷不得大于2处，针距要求每10cm不少于24针；

5、棉带应由棉纱线和/或粘胶纱线密织布缝制而成,棉带长度应不少于15cm；

6、 棉带织布按YY 0594-2006附录D中试验A试验时，不应显强蓝色荧光；

7、用拉力试验机检验时，使带子断裂、带子与纱布垫连接处断裂、带子接缝处断裂、或纱布垫断裂所需的力均不应小于50N。

- 十二、医用凡士林敷料

1、参考规格尺寸:10cm*10cm；

2、由脱脂棉纱布、凡士林、石蜡油组成；

3、用于皮肤防护，保护创面。

- 十三、弹性绷带

1、参考规格尺寸:7.5cm*450cm；

2、弹性绷带伸展率应不小于180％，回缩率应不大于60％；

3、绷带干燥失重不大于8.5％；

4、绷带宽度极限偏差≤3mm，长度极限偏差≤10mm。

- 十四、弹性胶带

1、参考规格尺寸:7.5cm*500cm；

2、由全棉或无纺布加工而成的卷状材料；

3、可以通过绑扎的形式对创面敷料进行固定或限制肢体活动，以对创面愈合起到间接的辅助作用，部分具有弹力或自粘等特性。

4、粘贴部位为完好皮肤预期用途:用于对创面数料或肢体提供束绣力，以起到包扎、固定作用

5、产品性能:弹性期带的粘着性剥离强度应 1.0N /2.5cm。

- 十五、医用透气胶带（无纺布型）

1、参考规格尺寸：1.25cm*914cm；

2、外观：平整、洁净、无疵点、无色斑、无污染与异物；压敏胶均匀地涂于无纺布上，背面不应有渗胶现象。

3、剥离强度：不低于 1N/cm；

4、持粘性：持粘性下滑不大于 2.5mm；

5、初粘性：不低于10#钢球；

6、残留物质：在衬纸上剥离时，应无脱胶现象，在37℃条件下放置30min 后应无残留粘性物质。

- 十六、医用胶带（棉布型）

1、参考规格尺寸：1cm*800cm；

2、由接触创面的敷垫、背贴和保护层（临用前去除）组成；

3、不含药物，用于真皮浅层及其以上的浅表性小创伤、擦伤等，为浅表创面、皮肤损伤提供愈合环境。

- 商务要求：

1、每种产品至少提供一种规格型号样品；

2、若为安徽省医药集中采购平台内产品，提供产品流水号；

3、服务期2年，合同一年一签；

4、分批供货，7日内供货；每批货验收合格后12个月后支付该批次金额100%；

5、产品不少于1年有效期（按照进医院时间计算）；